UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INGENIERÍA TEXTIL

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA TINTURA DE ALGODÓN 100% CON COLORANTES REACTIVOS.

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE INGENIERO TEXTIL

ALUMNO: JENNY PATRICIA NUÑEZ MORENO

DIRECTOR DE TESIS: ING. MARCELO PUENTE

IBARRA – ECUADOR

2005

AGRADECIMIENTO.

A todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron desinteresadamente en el desarrollo de la presente investigación, en especial:

A mi mamá, por su incondicional apoyo, amor y sabiduría

Al señor Ricardo Moreno Gerente general de  la empresa INDUTEXMA,  quién  me dio la oportunidad de poder realizar  la presente investigación y facilito la utilización de los equipos e  implementos necesarios para el desarrollo eficaz de la misma..

Al Ing. Marcelo Puente, el profesor y amigo que con sus conocimientos supo dirigir acertadamente el desarrollo del presente trabajo.

Al Ing. Ramiro Charro quién  incondicionalmente colaboró  para que este trabajo se realice oportunamente.

A la Universidad Técnica del Norte, por darme la oportunidad de formarme en sus aulas y  haber alcanzado una de las mayores metas de mi vida “Ser un profesional”.

DEDICATORIA.

A mi padre Dios,  quién me dio la oportunidad de vivir...

A mi madre,  aquel ser maravilloso que me enseñó a luchar en los momentos difíciles, a creer que con esfuerzo y  dedicación todo es posible, quién me dio el legado más importante  para poder superarme “La Educación”.

A  mis hijas amadas, Jenny y Juliana quienes han sido y serán la inspiración de mi vida.

A Mauricio, mi esposo, quién con su inmenso  amor  me apoyo durante el desarrollo de esta investigación.

A ti querida abuelita,  Pacífica, por todo el cariño y amor que me brindaste, por haber sido una amiga incondicional.

A Richard, por todo el cariño, dedicación y apoyo que me ha brindado, pero por sobre todo por ser “Mi mejor amigo”.

A Joseline, por  llenar  de alegría  mi corazón..

INDICE

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

INDICE

RESUMEN

PARTE TEÓRICA

CAPITULO I                                                                                                                 Pag.

GENERALIDADES DEL ALGODÓN

1.1Introducción..…...………………………………………….….………………………1

1.2.Generalidades.......………………………………………....………………………....1

1.2.1 Origen...............……………………………………….….………………………...1

1.2.2 Descripción.......................……………………………..….………………………..2

1.3 Clasificación del algodón.............................................................................................2

1.3.1 Clasificación Botánica...................................................................................2

1.3.2 Clasificación Comercial................................................................................2

1.4 Estructura de la fibra de Algodón.................................................................................3

1.5 Constitución Química del algodón...............................................................................4

1.6 Propiedades físicas de la fibra de algodón...................................................................5

1.7 Propiedades químicas de la fibra de algodón...............................................................6

1.8 Generalidades de las telas de punto de algodón 100%................................................6

1.8.1 Historia del Tejido de Punto.........................................................................6

1.8.2 El Tejido de Punto........................................................................................8

1.8.3 Formación de la malla con agujas de lengüeta...........................................10

1.8.4 Defectos en los procesos de elaboración de tejidos....................................11

1.8.4.1 Defectos imputables a la materia prima empleada......................11

1.8.4.2 Defectos de hilatura.....................................................................11

1.8.4.3 Defectos de tejeduría de punto....................................................12

1.8.5 Defectos de Descrude, Blanqueado y Tintura...........................................14

1.8.5.1Distribución del tejido con fallas en la tintorería.........................14

1.8.6 Descripción del área de tintorería..............................................................15

CAPITULO I I

EL DESCRUDE

2.1 Introducción..............................................................................................................16

2.2. Proceso de Descrude................................................................................................16

2.2.1. Impurezas del algodón..............................................................................16

2.2.1.1.Composición de los compuestos del algodón y su reactividad  en

las soluciones acuosas................................................................17

2.3 Descrude para telas de algodón 100% en Tejido de Punto......................................18

2.3.1 Procedimientos de descrude......................................................................19

2.3.2.Efectos del Descrudado y su Control........................................................20

2.3.2.1 Pérdida de peso...........................................................................21

2.3.2.2 Hidrofilidad................................................................................22

2.3.2.3 Blancura.....................................................................................22

2.3.2.4 Grado de Polimerización............................................................22

2.3.2.5 Pérdida de longitud....................................................................22

2.3.2.6 Alteración en la torsión..............................................................22

2.3.2.7 Alteración en el número.............................................................23

2.3.2.8 Aumento de resistencia..............................................................23

2.3.3 Defectos producidos en el descrude: su origen y corrección....................23

2.3.3.1 Manchas orgánicas.....................................................................24

2.3.3.2 Manchas minerales.....................................................................24

2.3.3.3 Manchas de resina......................................................................24

2.3.3.4 Fibras mal descrudadas..............................................................24

2.3.3.5 Modificaciones de la celulosa....................................................25

2.3.3.6 Control.......................................................................................25

2.4 Maquinaria utilizada para el descrude.....................................................................26

2.4.1 Descrudado en autoclave..........................................................................26

2.4.2 Descrudado por lotes a 100°C..................................................................28

CAPÍTULO III

EL BLANQUEO QUÍMICO

3.1 Introducción.............................................................................................................30

3.2. Proceso de Blanqueo Químico para telas de algodón 100% en tejido de punto....30

3.2.1 Productos químicos para el blanqueo.......................................................30

3.2.1.1. Blanqueo con Hipoclorito ( NaClO )........................................31

3.2.1.2. Blanqueo con Clorito sódico (NaClO2)...................................35

3.2.1.3. Blanqueo con Peróxido de hidrógeno......................................38

3.3 Maquinaria utilizada para el blanqueo con peróxido de hidrógeno........................41

3.3.1 Overflow ( INNODYE)...........................................................................41

3.3.2 Descripción de la máquina......................................................................43

CAPÍTULO IV

Parámetros que influyen en el proceso de Descrude y Blanqueo Químico.

4.1 Introducción............................................................................................................45

4.2. El Agua..................................................................................................................45

4.2.1 Tipos de aguas e impurezas.......................................................................46

4.2.2. Calidad del agua en la industria textil......................................................49

4.3 Alcalí.......................................................................................................................50

4.4 Detergentes – Humectantes.....................................................................................51

4.5  Secuestrantes..........................................................................................................51

4.6 Reactividad, tratamientos   y  productos utilizados   en el proceso de

Blanqueo con peróxido de hidrógeno.....................................................................52

4.6.1 Reactividad de las soluciones de H2O2...............................................................52

4.6.1.1 Descomposición  del H2O2......................................................52

4.6.1.2 Descomposición  en presencia de metales................................54

4.6.1.3 Estabilización de las soluciones de H2O2................................54

4.6.1.4 Acción de las sales inorgánicas................................................56

4.7  Pretratamiento desmineralizante...........................................................................56

4.8 Estabilización y activación de la solución.............................................................57

4.8.1 Estabilización..............................................................................57

4.8.2 Activación...................................................................................58

4.8.3 Poder detergente de la solución..................................................58

CAPÌTULO V

SISTEMAS DE GESTION DEL PERSONAL

5.1 Desarrollo del personal para la calidad.................................................................59

5.2 El Liderazgo..........................................................................................................59

5.2.1 Importancia del Liderazgo para la calidad total.....................................59

5.2.2 Parámetros que debe considerar un líder...............................................60

5.2.2.1 Conviértase en un líder.......................................................................60

5.2.2.2 Mejore su rendimiento........................................................................62

5.2.2.3 Inculque la idea de perfección............................................................64

5.3 Motivación............................................................................................................66

5.3.1 Comunicación........................................................................................6.7

5.3.2 Premios a la calidad y a la productividad..............................................67

5.4 Encuestas al personal...........................................................................................69

5.4.1 Tabulaciòn de datos en base a las encuestas realizadas al

personal   del àrea de Tintorerìa......................................................................69

5.5 Código de ética de los ingenieros textiles y profesionales afines.......................70

CAPÍTULO VI

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE DESCRUDE Y BLANQUEO QUÍMICO.

6.1 Productos auxiliares utilizados en el proceso de Descrude y Blanqueo

Químico..................................................................................................................73

6.1.1 Secuestrante...........................................................................................73

6.1.2 Detergente.............................................................................................74

6.1.3 Estabilizador..........................................................................................75

6.1.4 Acido ....................................................................................................77

6.1.5 Detergente:............................................................................................77

6.1.6 Catalasa.................................................................................................79

6.1.7 Alcali líquido buferado.........................................................................80

6.1.8 Eliminador de residuos de H2O2 y Alcali............................................81

6.2 Maquinaria utilizada en el laboratorio y planta en el proceso de Descrude y

Blanqueo químico.................................................................................................83

6.3 Parámetros establecidos para el proceso de Descrude y Blanqueo químico.......84

6.3.1El Agua..................................................................................................84

6.3.2 La relación de baño..............................................................................84

6.3.3.Los productos químicos........................................................................85

6.3.4 pH.........................................................................................................87

6.3.5 Temperatura-tiempo.............................................................................88

6.4 Pruebas realizadas en el Laboratorio de tintorería..............................................88

6.4.1El Descrude...........................................................................................88

6.4.1.1 Productos utilizados en el proceso de Descrude...................88

6.4.1.2 Descripción del  proceso:.....................................................89

6.4.1.3 Pruebas de Hidrofolidad de las muestras

descrudadas..........................................................................102

6.5 El Blanqueo Químico.........................................................................................102

6.5.1 Productos utilizados en el proceso de Blanqueo químico.......102

6.5.2 Descripción del  proceso:........................................................103

6.5.3 Pruebas de Hidrofolidad de las muestras blanqueadas............148

6.5.4 Medición del grado de blanco.................................................148            6.6 Tintura de algodón 100% con colorantes reactivos (Everción) de alta

reactividad............................................................................................149

6.6.1 Productos utilizados en el proceso de Tintura de algodón

con colorantes reactivos..................................................................149

    - Descripción del  proceso:.............................................................150

    - Medición del grado de color Plomo F49......................................151

    - Medición del grado de color Amarillo Yema M22 .....................151

    - Medición del grado de color Ladrillo F80...................................152

6.7 Estudio de Costos con cada producto................................................................152

CAPÍTULO VII

RESULTADOS Y DISCUCIÓN.........................................................................154

CONCLUSIONES................................................................................................162

RECOMENDACIONES......................................................................................164

GLOSARIO..........................................................................................................166

BIBLIOGRAFIA..................................................................................................167

ANEXOS...............................................................................................................169

INDICE DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1......................................................................................................170

Anexo 2......................................................................................................171

Anexo 3......................................................................................................173

Anexo 4......................................................................................................175

Anexo 5......................................................................................................176

Anexo 6......................................................................................................177

Anexo (7 – 22)...........................................................................................185

Anexo (23 – 38)........................................................................................ 186

Anexo (39 – 50).........................................................................................187

Anexo 51....................................................................................................188

Anexo (52 – 67).........................................................................................190

Anexo (68 – 83).........................................................................................191

Anexo (84 – 99).........................................................................................192

Anexo (100 – 115).....................................................................................193

Anexo (116 – 131).....................................................................................194

Anexo (132 – 147).....................................................................................195

Anexo (148 – 158).....................................................................................196

Anexo 159................................................................................................. 197

Anexo 160..................................................................................................201

Anexo 161..................................................................................................205

Anexo 162..................................................................................................208

Anexo 163..................................................................................................210

Anexo 164..................................................................................................217

Anexo 165..................................................................................................221

Anexo 166..................................................................................................228

Anexo 167..................................................................................................232

Anexo 168..................................................................................................233

RESUMEN

La presente tesis se realizó en la empresa  “INDUTEXMA”  ubicada en la ciudad de Otavalo, la cuál se dedica a elaborar tejidos de punto de diferente materia prima como poliéster,  poliéster /algodón, licra -poliéster / algodón, poliéster / nylon, algodón 100%, acrílico, luego se procede a tinturar y darles los acabados finales a los géneros; por lo expuesto se deduce  que esta empresa es muy importante por la  generación de ingresos  económicos en el cantón, sin embargo esta como otras empresas textiles pasan por una situación crítica debido a  la falta de actualización de conocimientos técnicos, la inexistencia de políticas gerenciales y la escasa competitividad que representan los productos elaborados en el mercado, lo que ha motivado a que se realice esta investigación.

En un mundo competitivo  como el de hoy,  es conveniente analizar los factores que influyen en el proceso, específicamente en esta investigación nos limitamos a la sección de tintorería, empezando por la materia prima la cuál debe tener características que nos permitan obtener un género adecuado para las exigencias de  nuestro mercado; luego se envió una muestra de agua para su respectivo análisis, así se conoció sus características.

Luego se realizaron  las pruebas de los productos necesarios en los  procesos de Descrude y Blanqueo químico, lo que verificó que la información de las hojas técnicas se cumplía y en otros no.

Las variaciones de temperatura – tiempo en el proceso,  dio opciones de diferentes recetas, sin embargo se procedió a la medición de las muestras, con la utilización de un espectofotómetro y con estos resultados se procedió hacer el análisis de las pruebas, que nos permitió establecer  una receta  que sirve estándar para procesos donde se aprovecha todos los recursos y se obtiene un producto de mejores características que las anteriores.

A esto se sumo las encuestas realizadas al personal, lo que permitió presentar una propuesta    de cambio, con lo que se busca que se aplique principios básicos para motivar a los trabajadores  y crear un sentido de compromiso, que permita que  realicen su trabajo  correctamente, así  la empresa como los trabajadores estarán satisfechos con los resultados.

.

.